

[bookmark: _GoBack]
参数
医用射线防护服
防护材料
1 .原材料由进口乳胶与高目数金属粉。
2. 满足铅当量≥0.5mmpb。
3. 面料采用E-PTFE医用高分子材料，抗菌，抗静电，防水，防污，抗菌。
3.采用ComfortTM内衬布，抑菌功能达到99%以上，抗菌率可达到80%以上复合高分子隔离膜，防止因铅衣老化核心金属粉流离。
4.针距1cm≤3个针眼，最大限度减少针眼，提高防护能力。
5.铅衣尺码男款：L,XL,XXL,XXXL；女款:L,XL,XXL,XXXL；或者可以量身定做。
6. 铅衣款式分体/连体可选，半袖/无袖可选。
7. 半袖为固定袖/可拆卸可选，并且可拆卸袖子不透射线。
8 .上衣插扣为磁吸式，穿戴更便捷。
9 .可激光定制姓名铭牌。
防辐射围领
1.前面采用四层≥0.125mmp，超轻超柔超薄防护材料组合成≥0.5mmpb，背面采用二层≥0.125mmpb组合≥0.25mmpb，柔软性好，金属粉分布均匀，单片厚度为≥0.45mm ±0.01mm。
2. 防护能力强，耐氧化。
3. 无包边设计，针眼减少，防护效果更好。
4.面料采用E-PTFE医用高分子材料，抗菌，抗静电，防水，防污，抗菌。
5. 采用ComfortTM内衬布，抑菌功能达到99%以上，抗菌率可达到80%以上复合高分子隔离膜，防止因铅衣老化核心金属粉流离。
6. 针距1cm≤3个针眼，最大限度减少针眼，提高防护能力。
7.均码或者可以量身定做。
8.后方粘和方式为魔术贴粘贴式/磁吸式。
9. 内置针眼覆盖层长度：总长≥12cmm
10. 内置加固设计，提供证明质检报告。
11.可定制激光姓名铭牌。
防辐射帽
1. 前面采用四层≥0.125mmp，超轻超柔超薄防护材料组合成≥0.5mmpb，背面采用两层≥0.125mmpb组合≥0.25mmpb，柔软性好，金属粉分布均匀，单片厚度为≥0.45mm ±0.01。
2. 四周环绕式防护，整体重量轻便，帽皮可拆卸，清洗更便捷。
3.面料采用E-PTFE医用高分子材料，抗菌，抗静电，防水，防污，抗菌。
4.采用ComfortTM内衬布，抑菌功能达到99%以上，抗菌率可达到80%以上复合高分子隔离膜，防止因铅衣老化核心金属粉流离。
5. 针距1cm≤3个针眼，最大限度减少针眼，提高防护能力。
6. 均码或者可以量身定做。
7. 后方系带式设计，可根据头围调节大小。
8.内置拆卸定位，方便装卸，不易滑动。
9. 可定制激光姓名铭牌。
10.质保期≥3年
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